| Pos. | Menge | Text | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | 900m² | # Pflasterdecke herstellen Ausführung: Die Ausführung erfolgt fach- und normengerecht nach DIN 13318 und VOB Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Straßen-bauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge. Technische Angaben: Pflasterklinker nach DIN 18503 mit DIN EN 1344 Klassen : R1, FP100, A3, T4 ## Format : 240 x 118 x 80 mm - E Ausführung : mit Fase Farbe : Rot-Blau-Bunt Hinweise für die Verlegung: Pflasterdecken aus Pflasterklinkern von KERAWIL mit einer umlaufenden Fase / ohne Fase herstellen. Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch Körnung 0/5 mm/ 0/8 mm, in gleichmäßig verdichtetem Zustand 3 bis maximal 5 cm dick erstellen. Die Bettung muss über die gesamte Fläche gleichmäßig dick sein. Unebenheiten in der oberen Tragschichtebene dürfen nicht mit Bettungsmaterial ausgeglichen werden. Pflasterklinker nach Verlegeplan mit ca. 3mm breiten Fugen verlegen. Pflasterfugen einschlämmen mit Brechsand - Splitt Gemisch 0/5mm. Flächen mittels Plattenrüttler mit unterseitigem Schutz aus Neoprene bis zur Erzielung in sich absolut ebener Oberflächen abzurütteln. Die fertig verdichteten Flächen sind anschließend mehrmals mit Sand oder Brechsand abzustreuen, damit das für die endgültige Tragfähigkeit und Oberflächenentwässerung notwendige "Verwachsen" der Fugen erreicht wird. Erforderlicher Schnitt an Pflasterklinkern für notwendigen Anpassungen mittels Nassschneidegerät ist in die Einheitspreise mit einzurechnen. Hinweis: Die Fugenbreite von ca. 3mm ist unter Verwendung von Schnüren, Latten oder Winkelschienen unbedingt einzu-halten. Zur Sicherung des Montagezustandes verlegte Flächen sofort mit Sand abstreuen und einfegen. Herstellernachweis: KERAWIL Tonwerk Wilhelmshöhe GmbH Tonwerkstraße 96 D - 32584 Löhne Tel.: + 49 (0) 57 32 / 10 90 – 0 Fax: + 49 (0) 57 32 / 10 90 10 |  |  |